12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備(AMAT Selectra Etcher) 儀器簡介

1.主要功能:

本設備為12吋雙腔體 (Twin Chamber) 乾式蝕刻設備，具備前段與後段各一之腔體。前段腔體主要功能為用於Si、SiGe、Ge…等材料Multi-layer結構之微縮。後段腔體主要功能為用於Ta、TaN…等金屬蝕刻後，殘餘之微量Polymer去除。

2.可蝕刻材料:

2.1 Si、SiGe、Ge…等用於前段元件通道相關材料。

2.2 Metal Ta、TaN…等蝕刻後殘留物。

2.3 Si trimming process。

3.使用限制:

為保持製程穩定度，避免不當晶片進行蝕刻造成chamber嚴重污染，將從嚴管制進入本機台之晶片材質。

3.1禁用光阻。

3.2。

4.  12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備機台身份證

- 全名:    12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備

- 位置:    奈米棟 / class 100

- 工程師:    許倬綸  (O) ext.: 7651  (C)

- 代理人:    薛富國  (O) ext.: 7557  (C)

- 機台負責人:  許倬綸  (O) ext. 7651  (H)

- 作業區域化學品:

- 大宗氣體: N2、O2、Ar

- 特殊氣體: NF3、H2

- 瓶裝化學品:

- 有機化合物:

- 酸/鹼劑:

- 氧化物:

- 其他:

- 製程模式或反應腔:

- Time mode

- 反應腔真空度範圍:   10-3 torr  (Process : 1~8 torr)

- 抽真空泵浦:   Dry pump

- 尾氣排放物種:    NF3、H之反應產物

- 抽尾氣泵浦種類:    dry pump

- 尾氣排放有無獨立之Local Scrubber: 有燃燒及水洗方式的廢氣處理器

- 反應腔溫度範圍:   100°C & 300 °C

- 冷卻系統種類:    廠務供應冷卻水

- 製造商或代理商:   台灣應用材料股份有限公司

- 代理商工程師:  Edward Ko, 電話: , 行動: 0975-838-456

- 更新日期:     2021   /     5    /   7