[image: image1.png]NDL



     國 家 奈 米 元 件 實 驗 室

   -  Adhesion tester  系統安全資料表

Adhesion tester 標準製程
Si/SiO2/Cu
1. 將鋁釘固定在要量測的薄膜上
2. 在150℃的hot plate下，烤1小時，使得鋁釘黏著在試片上面
3. 冷確試片。

4. 把試片裝於夾具上。
5. 開始試驗。
6. 檢查試片上薄膜破裂的情況，判斷是否實驗成功
7. 若不成功，在重試一個試片
8. 試驗成功後，記錄實驗數據。
機台工程師簽名：              

機台負責人簽名：              

               - page  1 -

