台灣半導體研究中心 異質整合製程組
破片光阻旋轉塗佈機(Spin Coater)
	Spin Coater：
1. 儀器型號:Spin coater 

2. 轉速：0-6000 RPM 。 

3. 吸盤大小 : 計有 0.5、1、2、3、4、5吋共6種。 

4. 轉速由面板上自藕變壓器控制，可分為STEP1，STEP2兩段控制。 

5. 轉動中不得任意關閉電源。 

Hot plate：共二臺以200℃為限制溫度範圍。
超音波震盪機：43KHz之震盪頻率。
特殊注意事項：
1. 不接受委託代工服務，僅開放自行操作 。 

2. 使用特殊材料製程需聯絡儀器設備負責人 。 

使用規定：
1. Heater請於使用前才加熱，1小時以上不使用請關閉，以延長加熱板壽命，並且勿超過使用溫度上限。 

2. 使用旋塗機時為避免particle產生，請使用後更換旋塗機內槽中之鋁箔紙。 

3. Heater使用後降溫時，為避免下一位使用者發生燒傷意外，請於排風櫥門上留下高溫危險，以及開始降溫之日期時間。 

4. 使用後請收拾乾淨，使用器具收歸原位，使排風櫥之門關閉。 

5. 使用中請儘量使排風櫥之門關閉以減少溶劑揮發到無麈室內造成污染。
6. 水槽為酸鹼性廢液排放槽，只允許清洗容器排放，嚴禁酸鹼濃液傾倒。 

	


