Refractive index (n)

Test result: CHA Oxide

| Wafer number | @635nm 1.465±0.015 | Result |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.4566 | OK |
| 25 | 1.4566 | OK |
| 26 | 1.4566 | OK |
| 50 | 1.4566 | OK |

Test result: CHA Nitride

| Wafer number | @635nm 2.02±0.03 | Result |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.9969 | OK |
| 25 | 1.9949 | OK |
| 26 | 2.0022 | OK |
| 50 | 1.9979 | OK |

Uniformity (%)

Test result: CHA Oxide

| Wafer number | Uniformity | Thickness | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.16 | 4997 | OK |
| 25 | 1.95 | 4986 | OK |
| 26 | 2.18 | 4968 | OK |
| 50 | 2.12 | 4972 | OK |

Test result: CHA Nitride

| Wafer number | uniformity | Thickness | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.23 | 9902 | OK |
| 25 | 0.60 | 10041 | OK |
| 26 | 0.74 | 10031 | OK |
| 50 | 0.80 | 10047 | OK |